## Slide 1: Soluciones Adhesivas

## Slide 2
NUESTRAS CINTAS
PROTECTOR PAPEL TRANSFER TRANSFER MALLA PROTECTOR FILM TRANSFER TRANSFER MALLA
DOBLE S CARAS DOBLE CARA TISSUE DOBLE CARA POLIESTER DOBLE CARA REMOVIBLES
CINTAS 1 CARA CINTA PAPEL CINTA FLISELINA ADHESIVADOS DE TEJIDOS
Al ser fabricantes y formuladores podemos adaptarnos a las necesidades de los clientes tanto en los gramajes, soportes, protectores y diseño de formulaciones especiales adaptadas a las necesidades.

## Slide 3
PRODUCTOS
FLOCK PRODUCTS & ADHESIVE TAPES |  |  |  |  |  |  |  | 
TRANSFER |  |  |  |  |  |  |  | 
REF. | Adhesivo | Espesor (mm) | Resistencia temperatura ºC | Peel 180º FTM 1 N/25 mm | Peel 90 º FTM 2 N/25 mm | Loop tack FTM 9 N/25 mm | Shear FTM 8 h | APLICACIONES
L070 | Acrílico Modificado | 0,07 | -20/+100 | 25,0 | 14,8 | 21,7 | 6,0 | El producto es adecuado para todo tipo de materiales tales como espumas plásticas, cauchos, fieltros, tejidos, non woven, film y cartón. Con elevado tack y buena resistencia a la luz
L060 |  | 0,06 |  | 23,0 | 11,0 | 13,0 | 5,0 | El producto es adecuado para todo tipo de materiales tales como espumas plásticas, cauchos, fieltros, tejidos, non woven, film y cartón. Con elevado tack y buena resistencia a la luz
L050 |  | 0,05 |  | 19,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | El producto es adecuado para todo tipo de materiales tales como espumas plásticas, cauchos, fieltros, tejidos, non woven, film y cartón. Con elevado tack y buena resistencia a la luz
TRANSFER MALLA |  |  |  |  |  |  |  | 
REF. | Adhesivo | Espesor (mm) | Resistencia temperatura ºC | Peel 180º ( FTM 1) N/25 mm | Peel 90 º (FTM 2) N/25 mm | Loop tack (FTM 9) N/25 mm | Shear (FTM 8) h | APLICACIONES
M090 | Acrílico Modificado | 0,10 | -20/+120 | 30,0 | 22,0 | 29,0 | 3,0 | Recomendado para el adhesivado de materiales donde se requiere elevada resistencia a la elongación longitudinal y transversal, como espumas de poliuretano, PVC, no tejido, tejido o materiales espumados
M070 |  | 0,08 |  | 25,0 | 11,0 | 26,0 | 1,0 | Recomendado para el adhesivado de materiales donde se requiere elevada resistencia a la elongación longitudinal y transversal, como espumas de poliuretano, PVC, no tejido, tejido o materiales espumados
DOBLE CARA TISSUE |  |  |  |  |  |  |  | 
REF. | Adhesivo | Espesor (mm) | Resistencia temperatura ºC | Peel 180º ( FTM 1) N/25 mm | Peel 90 º (FTM 2) N/25 mm | Loop tack (FTM 9) N/25 mm | Shear (FTM 8) h | APLICACIONES
D100 | Acrílico Modificado | 0,12 | -20/+120 | 37,0 | 21,0 | 26,0 | 9 | Producto recomendado para aplicaciones en soportes muy porosos o materiales que necesiten ser troquelados con alta precisión.
D101 | AM/Rem. | 0,12 | -20/+120 | 29 / 2,5 | 20 / 1 | 6 | 5 / 10 | Producto removible, alta cohesión y muy buena resistencia al agua.
DOBLE CARA POLIESTER |  |  |  |  |  |  |  | 
REF. | Adhesivo | Espesor (mm) | Resistencia temperatura ºC | Peel 180º ( FTM 1) N/25 mm | Peel 90 º (FTM 2) N/25 mm | Loop tack (FTM 9) N/25 mm | Shear (FTM 8) h | APLICACIONES
D250 | Acrílico Modificado | 0,17 | -20/+120 | 30,0 |  | 28,0 | 7,0 | Alta adhesión, elevada cohesión y buen tack. Para aplicaciones donde se necesita elevada resistencia a la luz.
D201 | AM/Rem. | 0,08 | -20/+120 | 28 / 1 |  | 26 / 0,5 | 6 / 1 | Producto removible, alta cohesión y muy buena resistencia al agua.

## Slide 4
Nuestra misión principal es ofrecer a nuestros clientes una calidad que se sientan seguros y tranquilos al confiar en nuestra compañía.
Ofrecer una buena calidad y un precio competitivo no nos sirve como únicos argumentos, sino que queremos estar cerca de nuestros clientes para ofrecerles soluciones a sus necesidades en cintas adhesivas.
EXPERIENCIA
Aunque seamos una empresa nueva en el sector de las cintas adhesivas nuestro personal tiene una larga trayectoria tanto a nivel técnico como de productividad, también contamos con un departamento químico especializado en adhesivos que nos permite adaptarnos a las necesidades del mercado.
Disponemos dos líneas de producción preparadas para el desarrollo de las cintas adhesivas acrílicas base agua, así como un laboratorio para el control de nuestros productos.
SERVICIO
CALIDAD
innovación
C / Templer Guido, 45 bis
08184 Palau de Plegamans
Barcelona (Spain)
Telf: + 34 93 750 99 30
Fax: + 34 93 864 53 69
Mail: info@plastiflock.com
www.plastiflock.com